ПРАЙС-ЛИСТ ООО ТД «ЛИСКИ-ГАЗОСИЛИКАТ» ОТ 8.08.2017 г.

ООО  «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИСКИГАЗОСИЛИКАТ» предлагает вашему вниманию блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения, производимые Лискинским заводом ЗАО «ЛИСКИГАЗОСИЛИКАТ» на современном оборудовании немецкой фирмы «WEHRHAHN».

Благодаря высоким технологическим и эксплуатационным параметрам, строительство домов из ячеистого бетона современно, экологично и экономично. Блоки класса бетона М50 позволяют строить несущие стены трехэтажных зданий. Блоки также используются в качестве заполнителя ненесущих стен без ограничения этажности.

| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР БЛОКА (ДхШхВ), мм | ОБЪЕМ ОДНОГО БЛОКА, М3 | ВЕС ОДНОГО БЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ, КГ/М3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 400 | 500 | 600 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х100х250 | 0,015 | 7,8 | 9,68 | 11,55 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х150х250 | 0,0225 | 11,7 | 14,51 | 17,33 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х200х250 | 0,03 | 15,6 | 19,35 | 23,1 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х300х250 | 0,045 | 12,4 | 29 | 34,65 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х400х250 | 0,06 | 31,2 | 38,7 | 46,2 |

| МАРКА ПО СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ | КЛАСС ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ | СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ, кгс/см2 | ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, мг/м ч Па | ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/М3С | УСАДКА ПРИ ВЫСЫХАНИИ, мм/м | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | не менее В1,0 | 22,4-35,0 | 0,23 | 0,1 |  | 31360-2007, 31359-2007 |
| 500 | В2,0-3,5 | 29,9-51,3 | 0,2 | 0,12 | 0,24 | 31360-2007, 31359-2007 |
| 600 | В3,5-5 | 44,8-62,9 | 0,16 | 0,14 | 0,225 | 31360-2007, 31359-2007 |

| ТИП БЛОКА | РАЗМЕР ПОДДОНА (ДхШхВ),мм | КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ НА ПОДДОНЕ | ВЕС ГСБ НА ПОДДОНЕ, КГ | СТОИМОСТЬ РУБ/М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ШТ | М.КУБ. | Д-400 | Д-500 | Д-600 |  |
| БЛОК I,II /600х100х250/ | 1200х750х1600 | 96 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 | 2900 |
| БЛОК I,II /600х150х250/ | 1200х750х1600 | 60 | 1,35 | 702 | 871 | 1040 | 2900 |
| БЛОК I,II /600х200х250/ | 1200х750х1600 | 48 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 | 2900 |
| БЛОК I,II /600х300х250/ | 1200х750х1600 | 30 | 1,35 | 702 | 871 | 1040 | 2900 |
| БЛОК I,II /600х400х250/ | 1200х750х1600 | 24 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 | 2900 |

КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ 25 КГ    -    185 РУБ/ШТ

- Склад отгрузки готовой продукции расположен в г.Лиски, ул.Воронежская д.15Б Режим работы: ПН-ПТ с 8 до 17 ч.

- Требования к транспорту: возможность боковой загрузки.

- Оплата безналичным платежом (пластиковая карта), наличным платежом: г.Воронеж, ул.Ленина д.73 (здание ф-ки «Работница»). Режим работы: ПН-ПТ с 8 до 17 ч.

- Оплата наличными: ВО, г.Лиски, ул.Воронежская д.15Б АО «ЛГС» Режим работы: ПН-ПТ с 8 до 17 ч.

- Возможные на текущий момент акции и скидки уточняйте по телефонам:

Многоканальный +7(473)260-20-66, тел/факс: +7(473)247-41-41, 247-42-42; номер для бесплатных звонков из других областей: 8(800)350-26-68